T705碱性二壬基萘磺酸钡

一、英文名称：

Neutral Barium Dinonyl Naphthalene Sulfonate

二、化学式：

三、特性：

具有优良的防锈和破乳化性能,在潮湿状态下稳定性好，对各种金属有良好的防锈性。适用于防锈油和润滑脂中,石油醚清洁剂及水置换型防锈油的防锈剂 。酸中和剂 和腐蚀抑制剂，也可用于抗磨液压油及液压透平油中作防锈剂和破乳剂。在潮湿环境中工作的工业润滑油，如造纸机油，凿岩机油，汽轮机油，循环机油等;用作润滑脂中作防锈剂.

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 钡含量,% | 6.5 |
| 水份，% | 0.10 |
| 闪点℃ | 160 |
| 潮湿箱，级，72h | A |
| 碱值TBN/mgKOH/g | 5 |

四、质量指标

五﹑参考用量：1~5%