T706苯骈三氮唑

一、英文名称：Benzisotriazol

化学式：C9H6N2

二、特性：

微溶于水，可溶于醇，苯，甲苯，氯仿，二甲基酰胺等有机溶剂 。对铜及合金有优异的防锈能力，对银及银合金也有较好的防锈效果。作于调制防锈油脂，作为乳化油，气相防锈油及工业循环水中的主要缓蚀剂。

三、质量指标：

| 项 目 | 优 等 品 |
| --- | --- |
| 外观 | 白至灰白色粒状或粉末 |
| 纯度％ 不低于 | 98.0 |
| 熔点℃ 不低于 | 98℃ |
| 水份% 不大于 | 0．15 |
| 灰份% 不大于 | 0．20 |
| PH值 | 5.3-6.3 |

四、用途:

本品主要用作金属(如银、铜、铅、镍、锌等)的防锈剂与缓蚀剂，广泛用于防锈油（脂）类产品中，多用于铜及铜合金的气相缓蚀剂循环水处理剂，汽车防冻液，照相防灰雾剂，高分子稳定剂，植物生长调节剂，润滑油添加剂，紫外线吸收剂等。尤其对封闭循环冷却水系统缓蚀效果甚佳。

五、包装：净重２５公斤纸板桶。

六、贮藏：本品易吸湿应放在通风、干燥处，不得和食物与种子混放。