T706A甲基苯骈三氮唑

●化学名:甲基苯骈三氮唑,又称甲苯基三氮唑,简称TTA

●分子式:C7H7N3,         分子量133.15

●结构式:

N

### CH3

N

# N

一、  特性:纯品系白色至灰白色颗粒或粉末,是4甲基苯骈三氮唑与5甲基苯骈三氮唑的混合物,熔点78-85℃,难溶于水,溶于醇、苯、甲苯、氯仿等有机溶剂，可溶于稀碱液。

二、  质量指标：

| 项 目 | 优 等 品 |
| --- | --- |
| 外观 | 白至灰白色粒状或粉末 |
| 纯度％ | ≧99.0 |
| 熔点℃ | 78-85℃ |
| 水份% | ≦0.2 |
| 灰份% | ≦0.05 |
| PH值 | 5.5-6.5 |

三、 用途:

本品主要用作金属(如银、铜、铅、镍、锌等)的防锈剂与缓蚀剂，广泛用于防锈油（脂）类产品中，多用于铜及铜合金的气相缓蚀剂循环水处理剂，汽车防冻液，高分子稳定剂，植物生长调节剂，润滑油添加剂，紫外线吸收剂等。本品也可与多种阻垢剂，杀菌灭藻剂配合使用，尤其对封闭循环冷却水系统缓蚀效果甚佳。

四、包装：净重２５公斤纸板桶或根据客户要求。