T706B甲基苯骈三氮唑钠盐

●化学名:甲基苯骈三氮唑钠盐,简称TTA-S或TTANa

●分子式:C7H6N3Na

●结构式:

N

### CH3

N

# N－Na

●分子量155.13

一、特性:本品为澄清黄色液体,是甲基苯骈三氮唑衍生物.可与水任何比例互溶,溶于甲醇、苯、甲苯、等有机溶剂。

二、质量指标：

| 项 目 | 优 等 品 |
| --- | --- |
| 外观 | 澄清黄色液体 |
| 含量 | 49.5-51.0％ |
| 氯含量 | ≤100(ppm) |
| 氢氧化钠 | ≦0.5％ |
| 密度 | 1.186-1.210(24℃) |
| PH值 | 11.5-12.0 |

三、用途:

本品主要用作金属(如银、铜、铅、镍、锌等)的防锈剂与缓蚀剂，广泛用于防锈油（脂）类产品中，多用于铜及铜合金的气相缓蚀剂循环水处理剂，汽车防冻液，润滑油添加剂，紫外线吸收剂等。本品也可与多种阻垢剂，杀菌灭藻剂配合使用，尤其对封闭循环冷却水系统缓蚀效果甚佳。

四、包装：塑料桶装(25公斤、200公斤、240公斤、250公斤、)。