T746   烯基丁二酸

- 化学结构：

- ＲＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ－ＣＯＯＨ

ＣＨ２－ＣＯＯＨ

二、外观：黄棕色粘稠液体

三、规格标准：

| 项 目 | 质 量 指 标 |  | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 |  |
| 外观 | 透明粘稠液体 |  | 目测 |
| 密度（２０℃），kg/ m３ | 报告 | 报告 | GB/T1884 |
| 运动粘度(100℃)，mm2/S | 报告 | 报告 | GB/T 265 |
| 闪点(开口)，℃ 不低于 | 100 | 90 | GB/T3536 |
| 酸值mgKOH/g | 300-395 | 235-395 | GB/T7304 |
| PH 不小于 | 4.3 | 4.2 | SH/T0298 |
| 碘值. g 1/100 g | 50-90 | 50-90 | SH/T0243 |
| 铜片腐蚀(100℃,3h),级 不大于 | 1 | 1 | GB/T5096 |
| 液相锈蚀试验 |  |  | GB/T11143 |
| 蒸馏水 | 无锈 | 无锈 |  |
| 合成海水 | 无锈 | ∕ |  |
| 坚膜韧性 | 无锈 | ／ |  |

- 性能与应用

油溶性好,保护金属表面不锈蚀和腐蚀,是油品优良的防锈剂,广泛用于调制汽轮机油、机床用油、液压油、液力传动油、防锈油脂等产品中。

五、参考用量

0.02%-0.8%

六、相近国外产品

Lubrizol co. LZ850 、 Chevron Co OLOA233

七、包装储运与防护

按SH0164规定进行, 20KG铁桶包装,常温密闭储存和运输,加入油中可预热,预热温度以不超过65℃为宜,防止水杂混入.。