T747   烯基丁二酸酯

一、外    观：粘稠状液体

二、规格标准：

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 酸值，mgKOH/g | 160~180 | GB/T4945 |
| 运动粘度(100℃)，mm2/S | 报告 | GB/T 265 |
| 铜片腐蚀(100℃,3h),级 不大于 | 1 | GB/T5096 |
| PH值① 不小于 | 4.4~4.6 | SH/T0298 |
| 闪点(开口)，℃ 不小于 | 100 | GB/T3536 |
| 蒸馏水 | 无锈 |  |
| 人工海水 | 无锈 |  |

注:①试验油为0.03%剂+32号汽轮机油料。

- 性能与应用

其防锈性与T746相当，但酸值较低，流动性好，用于调制防锈汽

轮机油、机床用油、液压油及防锈复和剂、防锈油脂，尤其适用于调制酸值要求更低的汽轮机油和液压油。

四、参考用量

0.02%~0.8%

五、相近国外产品

Lubrizol Co.LZ859

六、注意事项

按SH0164规定进行，20KG铁桶包装。