T901抗泡沫剂

一、化学名称：

甲基硅油

二、产品性能：

无色、无味、无毒、不易挥发的液体，呈中性。闪点高，凝点低，有良好的粘温性能、防水、防潮性能及消除油品中产生气泡的性能，对金属无腐蚀。

三、用    途：

适于作内燃机油、齿轮油、液压油等的消泡剂；发酵工业、制造热塑性胶液的消泡剂；橡胶、塑料、浇铸工业的脱模以及用于防水、防霉、绝缘等。添加量一般为1～20ppm。

四、质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 无色透明，无机械杂质 | 目测 |
| 运动粘度（40℃）,mm2/s | 实测 | GB/T265-88 |
| 折射率（25℃） | 1.400~1.410 |  |
| 凝固点,℃ 不高于 | -35 | GB/T510-83 |
| 闪点, ,℃ 不低于 | 280 | GB/T267-88 |
| 酸值mg KOH/g 不大于 | 0.01 | GB/T264-88 |
| 真空热失重, %(m) 小于 | 0.5 |  |
| 介电常数 不小于 | 2.6 | GB/T5654-85 |
| 介质损失角正切 不大于 | 3×10-4 | SH/T0268-92 |

五、T901在润滑油中的使用说明：

①加量：5-20ppm，多量后会混浊。

②使用前：T901：煤油=1：9，先研磨T901半个小时，然后加入煤油，混匀后使用。

③使用要求：在搅拌的条件下将稀释的T901雾状喷入调合油表面。

六、注意事项： 以铁桶盛装。防止水和机械杂质混入。