有机钼抗磨极压剂

技术数据：

| 项目 | 指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 棕色或绿色油状液体 | 目测 |
| 钼含量% | ≥6 | 乙酸丁酯萃取分光光度法 |
| 硫含量% | ≥6 | SH/T 0303 |
| 磷含量% | ≥4 | SH/T 0296 |
| 水分% | ≤0.08 | GB/T 260 |
| 机械杂质% | ≤0.06 | GB/T 511 |
| 闪点（开口）℃ | ≥150 | GB/T 3536 |

应用范围：内燃机油、齿轮油、液压油、金属加工油等。

MO-02与抗氧抗腐剂和抗氧剂复配使用，有增效作用。

溶 解 性：可溶于矿物油和合成油。

四球机实验：添加量0.5%时:最大无卡咬负荷PB为71-82KG

长期磨损值D30kg60min（75℃）为0.35-0.38mm

推荐添加量：0.2-1.0%

包     装：20KG、200KG桶装

使用方法：在55--85℃搅拌40min以上.

注意事项：严防进水及其它杂质,应贮存在通风干燥处。