羊毛脂镁皂

一、英文名称：Lanois magnesium soap

二、外观   棕褐色固体

三、性能与应用:

高低温性能优异,防锈性能好,可以单独作为防锈剂配制各种防锈油脂,也可以和磺酸盐、苯骈三氮唑等防锈剂复合使用,具有良好的配伍性、油溶性,对有色金属、黑色金属的防锈 叠加性尤为显著。用于调配各种工序间防锈油和长期封存防锈油脂产品。

四、质量指标：

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 镁含量,% | ≮1.5 | 企标 |
| 水份,% 不大于 | 0.2 | GB/T260 |
| 腐蚀（T3铜100℃,3h） | 合格 | GB/T5096 |
| 水溶性酸碱 | 中性或弱碱性 | SH/T259 |
| 硫酸根 | 无 |  |
| 湿热试验（镁皂5﹪,变压器油95﹪） |  | GB/T2361 |
| 45号钢,49±1℃,RH＞95﹪ | 14天合格 |  |
| 62号钢,49±1℃,RH＞95﹪ | 7天合格 |  |

五、参考用量   3～6﹪