油 酸

一、生产方法：

以动植物油脂和乳化液于105℃下水解，用硬脂酸净化，经一次压榨除去硬脂酸，分离得粗油酸，经脱水、蒸镏、冷冻。再经二次压榨，除去软脂酸，最后经脱水精制而得成品。本法可联产硬脂酸，同样由油脂制硬脂酸时，也会联产油酸。

- 规格指标：产品规格指标见表。

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 淡黄色或黄棕色油状液体 |
| 酸值，mgKOH/g | 185~202 |
| 皂化价，mgKOH/g | 187~205 |
| 碘价， g碘/100g | 80~100 |
| 水分，% ≤ | 5 |

- 性能与应用

纯品为无色透明液体，在空气中颜色逐渐变深。工业品为黄色到红色油状液体，有猪油气味。熔点a-13.4℃，β-16.3℃。沸点223℃（1.333kPa）；286℃（13.3 kPa）。相对密度（d420）0.8905折射率（nD20）1.4582。闪点372℃。不溶于水，溶于酒精、苯和氯仿等有机溶剂。油酸是有机化工原料，可作农药乳化剂、脱模剂，油酸及其盐是乳化剂、防锈剂、油性剂，用于配制乳化油、金属加工油、防锈油。

- 参考用量  5%~15%

包装储运与保护：本品一般储存于陶瓷罐或镀锌铁桶中，每桶重25kg或180kg。应存放在阴凉通风处，避免日晒雨淋，应与碱类、易燃易爆物品隔离远离火源，本品无毒，可按一般化学品规定储运。