柴油机油   HQT―1020系列

用 途

- CC级柴油机油适用于高速低增压或自燃吸气非增压的柴油发动机。凡是标明需采用CC级柴油机油的发动机均可采用此类相应粘度牌号的油品润滑。

- CD级柴油机油适用于要求高效地控制磨损和沉积物的高速高负荷增压柴油发动机润滑。凡是标明需选用CD级柴油机油的发动机均可选用。

特 性

- 优越的抗磨损性和润滑性能。

- 具有良好的清净分散性。

- 优越的抗氧化、防锈和抗泡性能。

- 高粘度指数，工作稳定性高。

典型数据

| Product 产品 型号 | Viscosity 粘度 100℃ cst | Viscosity Index 粘度指数 | Flash Point 闪点℃ | Pour Point 倾点℃ | 总碱值 TBN (mgKOH/g) | API 质量级别 | SAE 粘度 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT1020 | 14.8 | 97 | 230 | -10 | 3.5 | CC | 40 |
| HQT1021 | 15.3 | 103 | 233 | -10 | 6.5 | CD | 40 |
| HQT1022 | 15.5 | 120 | 215 | -25 | 6.5 | CD | 15W40 |
| HQT1023 | 18.5 | 116 | 230 | -20 | 6.5 | CD | 20W50 |