防锈油  HQT—5060系列

用 途

- 适用于机械设备的钢、铝、铜等金属零部件、工具的封存防锈。

- 其中HQT5061为普通防锈油；HQT5062为特种防锈油；HQT5063为挥发型防锈油。

特 性

- 以精制润滑油馏分作基础油，加入抗氧、防锈、抗腐蚀等高分子添加剂精制而成。其防锈膜能牢固地附着于金属表面，油中金属缓蚀剂作用能防止生锈。

- 防锈期长，恶劣环境下不易变质。

典型数据

| 产 品 型 号 | 运动粘度cst 40℃ | 开口闪点℃ 不低于 | 湿热实验 45#钢片240h | 油基稳定性实验 | 腐蚀性实验55℃ 168h 不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 45# 钢片 | H62黄铜片 | LY12 硬铝合金片 |
| HQT5061 | 41.4-50.6 | 170 | 0 | 合格 | 0 | 1 | 0 |
| HQT5062 | 实测 | 170 | 0 | 合格 |  |  |  |
| HQT5063 | 实测 | 60 | 0 | 合格 |  |  |  |