HQT886A粘度指数型降凝剂

（1）产品简介

本产品是一种高效色浅的粘度指数改进型降凝剂，具有良好的降凝效果,低温性能好,同时还具有大幅提升粘度指数的作用。本产品可调制优质航空液压油、液力传动油、齿轮油、低凝液压油和多级内燃机油等多种高粘度指数,低温性能好的优质产品。

（2）用量参考

用做高粘度指数改进剂时产品中加入HQT886A的参考加剂量为1%-5.0%

用做降凝剂产品中加入HQT886A的参考加剂量为0.1%-1.0%

（3）产品质量

| 项 目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 602(HB) | 602(HB) |  |
| 外观 | 浅色透明液体 | 浅色透明液体 | 目测 |
| 闪点(开口)℃ | ≥165 | 220 | GB/T267 |
| 100℃运动粘度 mm2/s | 600～900 | 742 | GB/T265 |
| 矿物油含量 % | ---- | ---- | 企标 |
| 色度号 | ≤3 | 0.5 | GB/T6540 |
| 低温性能 | ≤-60 | -57 | 企标 |
| 降凝度，℃ | ≤ 15 | 17 | 企标 |
| 粘度指数提升度(1%) | ≥15 | 15 | 企标 |

（4）产品储运

本产品在储存、装卸及调油时，参照SH/T0164进行。最高温度不应超过75℃；若长期储存，最高温度不应超过45℃。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用等方面同一般石油产品，无需进行特殊防护。