T705A 中性二壬基萘磺酸钡

一、英文名称：

Neutral Barium Dinonyl Naphthalene Sulfonate

二、外观  棕色至褐色粘稠液体

三、特性: 碱值比T705小,在油品中与某些酸性舔加剂作用小,在调配复合剂时,T705A不会产生沉淀,是一种优良的防锈剂和破乳剂. 也可用于抗磨液压油的破乳剂及防锈剂 ; 在潮湿状。在潮湿环境中工作的工业润滑油，如造纸机油，凿岩机油，汽轮机油，循环机油等;用作润滑脂中作防锈剂.

四、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 钡含量,% | 6.5 |
| 水份，% | 0.10 |
| 闪点℃ | 165 |
| 潮湿箱，级，72h | A |
| 碱值TBN/mgKOH/g | 3.5 |

五﹑参考用量：1~5%