T801  烷基萘

一、外观：棕红色粘稠物

化学式：C8H6R2

二、别名：751、巴拉弗洛

三、规格标准：

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 粘度(100℃)，mm2/S | 实测 | GB/T 265 |
| 闪点(开口)，℃ 不低于 | 180 | GB/T3536 |
| 灰分，% 不大于 | 0.20 | GB/T508 |
| 水分，% 不大于 | 痕迹 | GB/T260 |
| 有效组分，% 不小于 | 35 | SH/T0034 |
| 残炭% 不大于 | 4.0 | GB/T268 |
| 降凝度，℃ 不低于 | 15 | GB/T510 |

四、性能与应用

降低油凝固点，改善油品低温流动性，主要用于内燃机油、车轴油、机械油等油品中，也可以作为脱蜡助滤剂。

五、参考用量：0.1～0.5 %

六、相近国外产品质    Exxon Co.Parafiow-149,BASF F FIuxan N.